# чАСТное  акционерное общество «Ивано-Франковский арматурный завод» (ЧАО «ИФАЗ»)

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “IVANO-FRANKIVSK VALVE PLANT” (PJSC “IFAZ”)

ТИПОВОЙ  ПЛАН КАЧЕСТВА № 003/00

STANDARD OF QUALITY PLAN

ИЗГОТОВЛЕНИЯ/ПОСТАВКИ ДИСК ЦКБ К99502-500Б ДЛЯ БЛОКА АЭС «БУШЕР-1»

OF MANUFACTURE/ DELIVERY OF DISK  ЦКБ К99502-500Б FOR unit of NPP “BUSHER-1”

|  | ОРГАНИЗАЦИЯ, ДОЛЖНОСТЬ ORGANIZATION, position | ФАМИЛИЯ Name | ДАТА Date | ПОДПИСЬ Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЧАО «ИФАЗ»/PJSC “IFAZ” |  |  |  |
| РАЗРАБОТАНО CREATED | Инженер Отдела Управления Качеством Engineer of quality control department | ОСИПОВА О.В. Osipova O.V. |  |  |
| УТВЕРЖДЕНО Approved | Директор по качествy Director of Quality | Вышиванюк Ю. Н. Vyshyvanyk Y.N |  |  |
| СОГЛАСОВАНО Agreed | Директор ООО БелСпецАрматура» Director of LLC “BelSpetsArmatura” | Андреев А.А Andreev A.A. |  |  |
| СОГЛАСОВАНО Agreed | Заместитель директора по качеству ООО «ПФ «Ока» Deputy Director of Quality LLC “PF “Oka” | СТОВБА Е.А. Stovba E. |  |  |
| СОГЛАСОВАНО Agreed | Директор по качеству АО «НПФ «ЦКБА» Director of Quality SC”NPF “CKBA” | БЛОХИН В.Ю Blokhin V. Y. |  |  |
| СОГЛАСОВАНО Agreed | Технический директор АО «Русатом Сервис» Technical director of SC “RUSATOM SERVICE” |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО Agreed | Инозаказчик Foreign customer |  |  |  |

| АЭС "Бушер-1"/ NPP “Busher-1” |  | Частное Акционерное Общество "Ивано-Франковский арматурный завод"/Private Joint Stock Company “ Ivano-Frankovsk valve plant” |  |  | Лист 2 из 9 Sheet 2 of 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ПЛАН КАЧЕСТВА / QUALITY PLAN |  | ## Рег.№ / Reg.No 003/00 | #### Код по AKZ ## AKZ Code | см. Приложение к Плану Качества №003/00 see Appendix to Quality Plan No.003/00 |  |  |
| Наименование изделия Item Name | № рабочего чертежа/ Item Drawing No. | № изделия/ Item № | Класс безопасности/ Safety Class | Контракт между JSC RUSATOM SERVICE и NPPD № Contract No. |  | SP-BNPP-1-2017/309/1265-D of May 2017 |
|  |  |  |  | Договор между АО «Русатомсервис» и АО «НПФ «ЦКБА» Contract No. (between SC “Rusatomservice” and SC “NPF CKBA”) |  | 309/1512-Д/17/1056-П от/ as of 07.09.2017 |
| Диск/ Disk | ЦКБ К99502-500Б | см. Приложение к Плану Качества №003/00 see Appendix to Quality Plan No.003/00 | 2 | Договор между АО «НПФ «ЦКБА» и ООО «ПФ «Ока» Contract No. (SC “NPF CKBA” and LLC “PF Oka” |  | 1571-17/П от/ as of 09.11.2017 |
|  |  |  |  | ДС №1 от 05.03.2018 к Договор между ООО «ПФ «Ока» и ООО «БелСпецАрматура» Contract No. (between LLC “PF Oka”) and LLC “BelSpetsarmatura” ) |  | 0102-2018 от/ as of 09.02.2018 |
|  |  |  |  | Договор ООО «БелСпецАрматура» и ЧАО «ИФАЗ»/ Contract No. (between LLC “BelSpetsarmatura”) and PRJSC «IFAZ» |  | 03/45-18 от/ as of 15.02..2018 |
| Наименование оборудования по договору Equipment Name according to contarct |  | Диск Disk |  |  |  |  |

WP -точка освидетельствования / witness point /; HP - точка задержки / hold point/, WP(R) - точка освидетельствования по документам /  witness point according to documents

| ##### ЧАО " Ивано- Франковский арматурный завод "/ PJSC “Ivano-Frankovsk valves plant” | План качества Quality plan | № 003/00 | Ред. 00 Rev.00 | Лист Sheet | 3 | из of | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изготовителя / Name of Manufacturer |  |  |  |  |  |  |  |

|  | № Контрольной точки № Control point |  | Наименование технологической или контрольной операции Name of technological or Inspection operation | Наименование изделий (деталей, узлов) Name of product (parts, components) | Требования Requirements | Документы регистрации результатов Documents for Recording Results | Статус инспекций, испытаний и свидетельство соответствия Inspection & Test Status & Certificate of Conformity |  |  |  |  |  |  |  | Примечание Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ЧАО ИФАЗ PRJSC «IFAZ» |  | ООО «ПФ «Ока» LLC “PF “Oka”/ АО «НПФ «ЦКБА» SC”NPF “CKBA” |  | АО «Русатом Сервис»/ JSC RUSATOM SERVICE //АО «ВПО ЗАЭС» JSC VPO ZAES |  | NPPD Со |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Тип точки Point type | Подпись Signature | Тип точки Point type | Подпись Signature | Тип точки Point type | Подпись Signature | Тип точки Point type | Подпись Signature |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| КТ 1 |  | Входной контроль incoming control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КТ 1.1 |  | Входной контроль (верификация) основных материалов. Incoming inspection (verification) of main materials |  | Сталь 08Х18Н10Т Steel 08Х18Н10Т | ГОСТ5632-72 ЦКБ К99502-500Б.01 ЦКБ К99502-500Б.02 ЦКБ К99502-500СК ТУ 3741-089-34390194-2005 СТП 0735-565-01 СТ ЦКБА 015-2005 НП-068-2005 ПНАЭГ-07-008-89 ГОСТ 24297-2013 | Сертификат и журнал входного контроля. Протокол освидетельствования контрольных точек Certificate and log book of incoming inspection. | НР |  | WP (R) |  | WP (R) |  | WP (R) |  |  |
| КТ 1.2 |  | Входной контроль (верификация) сварочных материалов. Incoming inspection (verification) of welding materials. |  | Св 04Х19Н11М3 ЭА-400/10У ЭА-400/10Т | ГОСТ 2246-70 ОСТ 5Р.9370-81 СТП 0735-564-12 ЦКБ К99502-500Б СБ ЦКБ К99502-500 СК ТУ 3741-089-34390194-2005 ПНАЭГ-7-009-89 ПНАЭГ-7-010-89 ГОСТ 24297-2013 СТ ЦКБА 015-2005 | Сертификаты и журнал входного контроля, акты входного контроля, заключения лаборатории. Протокол освидетельствования контрольных точек Certificates and log-books of incoming inspection, acts of | НР |  | WP (R) |  | WP (R) |  | WP (R) |  |  |

| ##### ЧАО " Ивано- Франковский арматурный завод "/ PJSC “Ivano-Frankovsk valves plant” | План качества Quality plan | № 003/00 | Ред. 00 Rev.00 | Лист Sheet | 4 | из of | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изготовителя / Name of Manufacturer |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Control of conformity of welding and surfacing materials to inspection table quality requirements ЦКБ К99502-500 СК | incoming control, laboratory reports Minute of witnessing control points |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КТ1.3 | Входной контроль (верификация) материалов для дефектоскопии Incoming inspection (verification) of materials for defectoscopy | Растворы, индикаторные материалы, пенетранты X-ray film, solutions, indicators, penetrantes | ТИ 0735.02200.00327 ТИ 0735.02200.00326 ПНАЭ-Г-7-010-89, п.5.4 РБ-090-14 СТ ЦКБА 015-2005 Сертификат ( паспорт) на покупные материалы. Certificate (passport) for purchased materials. | Сертификат, журнал входного контроля, акты. Протокол освидетельствования контрольных точек Certificates, incoming inspection log-book, acts. Minute of witnessing control points | НP |  | WP (R) |  | WP (R) |  | WP (R) |  |  |
| КТ2 | Контроль качества изготовления основных деталей Quality control of main details manufacturing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КТ2.1 | Визуальный и измерительный контроль Control visual, measuring | Диск/ Disc Проушина/ Lug | ЦКБ К99502-500Б.01 ЦКБ К99502-500Б.02 Технологические процессы/ Technological process es 0735.41000.00546 0735.41000.00546/1 РБ-089-14 СТ ЦКБА 016-2005. | Журнал учета изготовления и контроля деталей и узлов. Сопроводительные карты форма 14 ТИ 0735.25191.00006 Протокол освидетельствования контрольных точек Log book of recording manufacturing and control of details and parts. Supporting cards form 14 TИ 0735.25191.00006 Minute of witnessing control points | НP |  | WP (R) |  | WP (R) |  | WP (R) |  |  |

| ##### ЧАО " Ивано- Франковский арматурный завод "/ PJSC “Ivano-Frankovsk valves plant” | План качества Quality plan | № 003/00 | Ред. 00 Rev.00 | Лист Sheet | 5 | из of | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изготовителя / Name of Manufacturer |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ2.2 | Контроль термической обработки / Сontrol of thermal treatment | Диск/ Disc Проушина/ Lug | ЦКБ К99502-500Б.01 ЦКБ К99502-500Б.02 ЦКБ К99502-500 СК Технологический процесс/ Technological process ТП 0735.02250.00220 | Журнал по термообработке. Сопроводительная карта форма 15 ТИ 0735.25191.00006 Диаграмма термической обработки. Протокол освидетельствования контрольных точек Log book on thermal treatment. Accompanying card form 15 TИ 0735.25191.00006 Diagram of thermal treatment. Minute of witnessing control points | НP |  | WP (R) |  | WP (R) |  | WP (R) |  |  |
| КТ2.3 | Контроль испытания на растяжение Control of tensile test | Диск/ Disc Проушина/ Lug | ЦКБ К99502-500Б.01 ЦКБ К99502-500Б.02 ЦКБ К99502-500 СК ТУ 3741-089-34390194-2005 | Журнал испытаний на растяжение. Заключение форма 29 ТИ 0735.25191.00006 Протокол освидетельствования контрольных точек Log-book of tensile tests Conclusion form 29 ТИ 0735.25191.00006 Minute of witnessing control points | НP |  | WP (R) |  | WP (R) |  | WP (R) |  |  |
| КТ2.4 | Контроль склонности к межкристаллитной коррозии Control of propensity to intergranular corrosion | Диск/ Disc Проушина/ Lug | ЦКБ К99502-500Б.01 ЦКБ К99502-500Б.02 ЦКБ К99502-500 СК ТУ 3741-089-34390194-2005 | Журнал регистрации и термообработки образцов. Заключение форма 28 ТИ 0735.25191.00006 Протокол освидетельствования контрольных точек Log-book of registration and thermal treatment of samples.Conclusion form 28 ТИ 0735.25191.00006 Minute of witnessing control points | НP |  | WP (R) |  | WP (R) |  | WP (R) |  |  |

| ##### ЧАО " Ивано- Франковский арматурный завод "/ PJSC “Ivano-Frankovsk valves plant” | План качества Quality plan | № 003/00 | Ред. 00 Rev.00 | Лист Sheet | 6 | из of | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изготовителя / Name of Manufacturer |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ2.5 | Контроль содержания ферритной фазы Control of the content of the ferrite phase | Диск/ Disc Проушина/ Lug | ЦКБ К99502-500Б.01 ЦКБ К99502-500Б.02 ЦКБ К99502-500 СК ТУ 3741-089-34390194-2005 | Журнал контроля ферритной фазы. Заключение форма 41 ТИ 0735.25191.00006 Протокол освидетельствования контрольных точек Log-book of control of ferrite phase Conclusion form 41 ТИ 0735.25191.00006 Minute of witnessing control points | НP |  | WP (R) |  | WP (R) |  | WP (R) |  |  |
| КТ2.6 | Контроль ультразвуковой Ultrasound control | Диск/ Disc Проушина/ Lug | ЦКБ К99502-500Б.01 ЦКБ К99502-500Б.02 ЦКБ К99502-500 СК ТУ 3741-089-34390194-2005 Карта ультразвукового контроля/ Card of ultrasound control 0735.02200.000413 | Журнал контроля основ-ного металла ультразву-ковой дефектоскопией. Заключение форма 18 ТИ 0735.25191.00006 Протокол освидетельствования контрольных точек Log-book of control of basic metal of ultrasonic defectoscopy Conclusion form 18 ТИ 0735.25191.00006 Minute of witnessing control points | НP |  | WP (R) |  | WP (R) |  | WP (R) |  |  |
| Кт3 | Контроль качества подготовки и сборки деталей под сварку . Quality control of preparation and assembly of details for welding. | Диск/ Disc | ЦКБ К99502-500Б СБ Технологический процесс 0735.02290.03765 Technological process 0735.02290.03765 | Журнал сварочных работ. Сопроводительные карты форма15 ТИ0735.25191.00006 Протокол освидетельствования контрольных точек Log book of welding works. Accompanying cards form 15 ТИ0735.25191.00006 Minute of witnessing control points | НP |  | WP (R) |  | WP (R) |  | WP (R) |  |  |

| ##### ЧАО " Ивано- Франковский арматурный завод "/ PJSC “Ivano-Frankovsk valves plant” | План качества Quality plan | № 003/00 | Ред. 00 Rev.00 | Лист Sheet | 7 | из of | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изготовителя / Name of Manufacturer |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кт4 | Контроль процесса сварки сборочной единицы Control of the welding process of the assembly unit | Диск/ Disc | ЦКБ К99502-500Б СБ Технологический процесс 0735.02290.03765 Technological process 0735.02290.03765 | Журнал сварочных работ, форма 6. форма 17. ТИ 0735.25191.00006. Протокол освидетельствования контрольных точек Log-book for welding works, form 6. Form 17. ТИ 0735.25191.00006. Minute of witnessing control points | НP |  | WP (R) |  | WP (R) |  | WP (R) |  |  |
| КТ5 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений Visual and measurement control of welded joints | Диск/ Disc | ЦКБ К99502-500Б СБ ЦКБ К99502-500 СК ТУ 3741-089-34390194-2005 РБ-089-14 СТ ЦКБА 015-2005 | Технологический паспорт. Протокол освидетельствования контрольных точек Technological passport Minute of witnessing control points | НP |  | WP (R) |  | WP (R) |  | WP (R) |  |  |
| КТ5.1 | Контроль термической обработки / Control of thermal treatment | Диск/ Disc | ЦКБ К99502-500Б СБ Технологический процесс/ Technological process ТП 0735.02250.00220 | Журнал по термообработке. Сопроводительная карта форма 15 ТИ 0735.25191.00006 Диаграмма термической обработки. Протокол освидетельствования контрольных точек Log book on thermal treatment.Accompanying card form 15 TИ 0735.25191.00006 Diagram of thermal treatment. Minute of witnessing control points | НР |  | WP (R) |  | WP (R) |  | WP (R) |  |  |

| ##### ЧАО " Ивано- Франковский арматурный завод "/ PJSC “Ivano-Frankovsk valves plant” | План качества Quality plan | № 003/00 | Ред. 00 Rev.00 | Лист Sheet | 8 | из of | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ5.2 | Капиллярный контроль Penetrant test | Диск/ Disc | ЦКБ К99502-500Б СБ Карты капиллярного контроля / Cards of capillary control 0735.02200.000418 ЦКБ К99502-500 СК ТУ 3741-089-34390194-2005 РБ-090-14 СТ ЦКБА 015-2005. | Журнал контроля капиллярным методом. Заключение форма 23 ТИ 0735.25191.00006 Протокол освидетельствования контрольных точек Log book of control with capillary method. Conclusion form 23. TИ 0735.25191.00006 Minute of witnessing control points | НР |  | WP (R) |  | НР |  | WP (R) |  |  |
| КТ 6 | Контроль сборки сборочной единицы Control of assembling of the assembly unit | Диск/ Disk | ЦКБ К99502-500 Б СБ. Технологический процесс/ Technological process 0735.41000.00546 | Технологический паспорт. Протокол освидетельствования контрольных точек Technological passport Minute of witnessing control points. | HP |  | WP (R) |  | HP |  | WP (R) |  |  |
| КТ7 | Приемо-сдаточные испытания Acceptance tests | Диск//Disc | ЦКБ К99502-500 Б СБ ТУ 3741-089-34390194-2005 ЦКБ К99502-500 СК Программа и методика ПСИ ЦКБ К-01 ПМ2 | Технологический паспорт, форма 12, 12а, 12б. Журнал приемо-сдаточных испытаний ТИ 0735.25191.00006 Протокол освидетельствования контрольных точек. Протокол ПСИ Technical passport, form 12, 12a, 12b. Acceptance tests record ТИ 0735.25191.00006. Minute of witnessing control points. Minute of acceptance handover testing. | НР |  | WP (R) |  | НР |  | WP |  |  |

| ##### ЧАО " Ивано- Франковский арматурный завод "/ PJSC “Ivano-Frankovsk valves plant” | План качества Quality plan | № 003/00 | Ред. 00 Rev.00 | Лист Sheet | 9 | из of | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изготовителя / Name of Manufacturer |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ8 | Контроль упаковки, маркировки, консервации Control of package, marking, conservation | Диск//Disc | Договор № 03/45-18 от 15.02..2018 Приложение4 Общая инструкция по упаковке. Общие правила маркировки. Общие правила хранения. ТУ 3741-089-34390194-2005. Contract № 03/45-18 as of 15.02.2018 Appendix 4 General instructions on packaging . General rules of marking General rules of storage | Технологический паспорт, форма 12, 12а, 12б. Паспорт изделия ТИ 0735.25191.00006. Протокол освидетельствования контрольных точек Technical passport, form 12, 12a. Item certificate. ТИ 0735.25191.00006 Minute of witnessing control points | НР |  | WP (R) |  | WP (R) |  | WP (R) |  |  |
| КТ9 | - Приемочная инспекция. Acceptance inspection. | Диск//Disc | Договор № 03/45-18 от 15.02..2018 между ООО БелСпецАрматура и ЧАО ИФАЗ Contract No. (between LLC “BelSpetsArmatura”) and PRJSC «IFAZ» ТУ 3741-089-34390194-2005. ЦКБ К99502-500 Б СБ. | Паспорт изделия Протокол приемочной инспекции. Passport of the product Minute of acceptance inspection. | НР |  | WP (R) |  | НР |  | НР |  |  |

Приложение к Плану Качества №003/00

Appendix to Quality Plan No.003/00

Таблица соответствия

Table of conformity

| № п/п No | Серийный номер платежа Serial number of payment. | Наименование изделия (деталей, узлов) Product (parts, components) name | Класс безопасности Safety class | № чертежа изделия Product Drawing No. | Код AKZ AKZ Code | № изделия Product No | Количество, шт. Quantity, pcs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1-C06.21-001.0030 | Диск Disk | 2 | - ЦКБ К99502-500 Б | TF60S001 TF60S002 TF60S003 TF60S004 |  | 1 |
| 2 | 2-C06.21-001.0030 | Диск Disk | 2 | - ЦКБ К99502-500 Б | TF60S001 TF60S002 TF60S003 TF60S004 |  | 3 |